通过预实验确定了四种锰氧化物的最佳固液比参数：六方纤铁矿为0.5g/L、δ-MnO2和钙锰矿为1 g/L，酸性和碱性水钠锰矿为3 g/L。使用焦锑酸钾配制1000ppm Sb(V)原液，通过稀释储备液获取目标浓度的反应体系，吸附实验于50 mL 聚丙烯（PP）离心管和250 mL 高密度聚乙烯（HDPE）瓶中进行。为了探讨Sb(V)吸附的受控因素，本研究设置了不同梯度的批吸附实验，包括吸附动力学、吸附等温、吸附边和不同离子强度影响。

吸附动力学实验：在室温（25±3℃）条件下，于250ml HDPE瓶，0.01 M NaNO3（酸性和碱性水钠锰矿、δ-MnO2和钙锰矿和六方纤铁矿）和ASW海水（δ-MnO2、钙锰矿和六方纤铁矿）溶液中，Sb(V)初始浓度为6 ppm。吸附反应开始前，使用 0.1/0.01 M NaOH或HNO3预调节 pH 至 7±0.1，并维持pH平衡24 h。后添加 Sb(V)母液，置于恒温振荡器持续反应，期间用 0.1/0.01 M NaOH 或 HNO3维持pH 至7±0.1。在11天内按预设时间（0.083h、0.16h、0.5h、1h、2h、5h、12h、24h、48h、96h、120h、168h、216h、264h）用0.22 μm聚醚砜针孔过滤器采集2 mL样品，所有实验组均设置三组平行对照。

吸附等温实验：在室温（25±3℃）条件下，设置Sb(V)初始浓度梯度为0.05-50 （0.05、0.5、1、3、6、10、20、50）ppm，在0.01 M NaNO3（酸性和碱性水钠锰矿、δ-MnO2和钙锰矿和六方纤铁矿）和ASW海水（δ-MnO2、钙锰矿和六方纤铁矿）、pH=7.0条件下开展吸附实验。反应168 h后经0.22 μm滤膜过滤获取上清液，立即测定Sb(V)浓度，剩余样品于4℃低温保存备用。所有实验组均设置三组平行对照。

吸附边和离子强度梯度实验：设置溶液pH梯度范围为4-10（4、5、6、7、8、9、10），Sb(V)初始浓度为6 ppm。背景电解质梯度设为0.001、0.01M NaNO3和ASW海水（δ-MnO2、钙锰矿和六方纤铁矿）。反应168 h后取样、测试。